15

БЛОКИ  ФУНДАМЕНТНЫЕ.

ГОСТ 13579-78

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФБС24-3.6-Т | 2380 | 300 | 580 | В7,5 | 0,406 | 0,97 |  |
| 2 | ФБС24-4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | В7,5 | 0,543 | 1,30 |  |
| 3 | ФБС24-5.6-Т | 2380 | 500 | 580 | В7,5 | 0,679 | 1,63 |  |
| 4 | ФБС24-6.6-Т | 2380 | 600 | 580 | В7,5 | 0,815 | 1,96 |  |
| 5 | ФБС12-4.6-Т | 1180 | 400 | 580 | В7,5 | 0,265 | 0,64 |  |
| 6 | ФБС12-5.6-Т | 1180 | 500 | 580 | В7,5 | 0,331 | 0,79 |  |
| 7 | ФБС12-6.6-Т | 1180 | 600 | 580 | В7,5 | 0,398 | 0,96 |  |
| 8 | ФБС12-4.3-Т | 1180 | 400 | 280 | В7,5 | 0,127 | 0,31 |  |
| 9 | ФБС12-5.3-Т | 1180 | 600 | 280 | В7,5 | 0,159 | 0,38 |  |
| 10 | ФБС12-6.3-Т | 1180 | 600 | 280 | В7,5 | 0,191 | 0,46 |  |
| 11 | ФБС9-3.6-Т | 880 | 300 | 580 | В7,5 | 0,146 | 0,35 |  |
| 12 | ФБС9-4.6-Т | 880 | 400 | 580 | В7,5 | 0,195 | 0,47 |  |
| 13 | ФБС9-5.6-Т | 880 | 500 | 580 | В7,5 | 0,244 | 0,59 |  |
| 14 | ФБС9-6.6-Т | 880 | 600 | 580 | В7,5 | 0,293 | 0,70 |  |