2

Серия 1.141-1. вып.60

ПАНЕЛИ С ОБЫЧНЫМ АРМИРОВАНИЕМ.

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона | Справоч. масса,тн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК42-12-8т | 4180 | 1190 | 220 | В15 | 1,09 | 1,5 |  |
| 2 | ПК42-15-8т | 4180 | 1490 | 220 | В15 | 1,37 | 1,97 |  |
| 3 | ПК40-12-8т | 3980 | 1190 | 220 | В15 | 1,04 | 1,4 |  |
| 4 | ПК40-15-8т | 3980 | 1490 | 220 | В15 | 1,3 | 1,87 |  |
| 5 | ПК36-12-8т | 3580 | 1190 | 220 | В15 | 0,94 | 1,28 |  |
| 6 | ПК36-15-8т | 3580 | 1490 | 220 | В15 | 1,17 | 1,7 |  |
| 7 | ПК32-12-8т | 3180 | 1190 | 220 | В15 | 0,822 | 1,12 |  |
| 8 | ПК32-15-8т | 3180 | 1490 | 220 | В15 | 1,04 | 1,52 |  |
| 9 | ПК30-12-8т | 2980 | 1190 | 220 | В15 | 0,78 | 1,08 |  |
| 10 | ПК30-15-8т | 2980 | 1490 | 220 | В15 | 0,98 | 1,4 |  |
| 11 | ПК27-12-8т | 2680 | 1190 | 220 | В15 | 0,7 | 0,97 |  |
| 12 | ПК27-15-8т | 2680 | 1490 | 220 | В15 | 0,88 | 1,3 |  |
| 13 | ПК24-12-8т | 2380 | 1190 | 220 | В15 | 0,62 | 0,87 |  |
| 14 | ПК24-15-8т | 2380 | 1490 | 220 | В15 | 0,78 | 1,14 |  |