20

ПЛИТА  ПАРАПЕТА.

Серия 1.138.1-20 в.1

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП 12-6 | 1180 | 600 | 160/100 | В15 | 0,056 | 0,140 |  |
| 2 | ПП 24-6 | 2380 | 600 | 160/100 | В15 | 0,114 | 0,285 |  |
| 3 | ПП 30-6 | 2980 | 600 | 160/100 | В15 | 0,143 | 0,358 |  |

ПЛИТА ПАРАПЕТА угловая.

Серия 81. раз.10.1-6. ч10.

| 1 | АПУ -16л,п | 1600 | 500 | 160/100 | В15 | 0,046 | 0,115 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | АПУ-20-1л,п | 2000 | 600 | 160/100 | В15 | 0,070 | 0,175 |  |
| 3 | АПУ-20-6л,п | 1920 | 600 | 160/100 | В15 | 0,079 | 0,198 |  |
| 4 | АПУ-25-1л,п | 2460 | 600 | 160/100 | В15 | 0,104 | 0,260 |  |

21

ПЛИТА  КАРНИЗНАЯ.

Серия 1.138-3. в.1

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АК-21-10 | 2080 | 1000 | 90/70 | В15 | 0,170 | 0,425 |  |
| 2 | АК-18-10 | 1780 | 1000 | 90/70 | В15 | 0,142 | 0,350 |  |
| 3 | АК-21-8 | 2080 | 840 | 90/70 | В15 | 0,120 | 0,30 |  |
| 4 | АК-12-10 | 1180 | 1000 | 90/70 | В15 | 0,096 | 0,24 |  |
| 5 | АК-15-10 | 1460 | 1000 | 90/70 | В15 | 0,117 | 0,29 |  |

ПЛИТА  ПОДОКОННАЯ.

Серия 1.136.1-13  в.1

| 1 | ПОО10.35-45 | 1000 | 350 | 45 | В15 | 0,016 | 0,038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПОО12.35-45 | 1200 | 350 | 45 | В15 | 0,018 | 0,045 |  |
| 3 | ПОО13.35-45 | 1300 | 350 | 45 | В15 | 0,020 | 0,050 |  |
| 4 | ПОО14.35-45 | 1400 | 350 | 45 | В15 | 0,022 | 0,055 |  |
| 5 | ПОО16.35-45 | 1600 | 350 | 45 | В15 | 0,025 | 0,062 |  |

СТУПЕНИ  БАЛКОНА.

Серия 81, раз. 10.4-4п

| 1 | СБИ-9 | 750 | 160 | 80/70 | В15 | 0,009 | 0,022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |