14

СТУПЕНИ   ЛЕСТНИЦ.

Серия 1.055.1.00.0

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛС-11 | 1050 | 380 | 180/40/ | В22,5 | 0,046 | 0,115 |  |
| 2 | ЛС-11-1 | 1050 | 380 | 180/40/ | В22,5 | 0,046 | 0,115 |  |
| 3 | ЛС-12 | 1200 | 380 | 180/40/ | В22,5 | 0,053 | 0,132 |  |
| 4 | ЛС-12-1 | 1200 | 380 | 180/40 | В22,5 | 0,053 | 0,132 |  |
| 5 | ЛС-14 | 1400 | 380 | 180/40/ | В22,5 | 0,062 | 0,155 |  |

ПЛИТЫ  БАЛКОННЫЕ.

Серия1.137.1-9  в.1; р10.1.6 ч.10

| 1 | ПБ-27-6пр/л | 2690 | 1340 | 150/80/ | В15 | 0,407 | 1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПБ-30-6пр/л | 2990 | 1340 | 150/80/ | В15 | 0,428 | 1,1 |  |
| 3 | ПБ-33-6пр/л | 3290 | 1340 | 150/80/ | В15 | 0,483 | 1,2 |  |
| 4 | ПБК.33-13-6 | 3290 | 1340 | 150/80/ | В15 | 0,530 | 1,3 |  |