8

ПАНЕЛИ  ЗАБОРА

Серия ТС-984

ПО-2

| № | Марка изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона | Объём бетона м3 | Справ. масса тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО-2 | 2500 | 180 | 3000 | В15 | 0,65 | 1,3 |  |

КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ

.

ГОСТ 6665-91

| 1 | БР100.30.15 | 1000 | 150 | 300 | В30 | 0,043 | 0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | БР100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | В22,5 | 0,016 | 0,04 |  |
| 3 | БР300.45.18 | 3000 | 180 | 450 | В30 | 0,234 | 0,58 |  |

ПОДКОЛОННИК.

| 1 | ФМ-1 | 800/600/ | 800/600/ | 600 | В15 | 0,26 | 0,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |